1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

| Формируемые компетенции (код, содержание) | Результаты обучения по дисциплине | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Знать основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном контексте. | Устные и тестовые вопросы, практические задания |
|  | Уметь обобщать и анализировать информацию по различным типам материалов, их характеристикам и специфике применения в машиностроении. |  |
| ПК 1.2 - Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. ПК 1.3 - Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией. ПК 4.1 - Выявлять дефекты автомобильных кузовов. ПК 6.2 - Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. | Знать: - свойства машиностроительных материалов, физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства под воздействием внешних факторов, их влияния на структуру, а структуры – на свойства современных материалов; - навыки расчета и экспериментального определения механических, технологических и эксплуатационных свойств материалов, методы оценки и выбора материалов в зависимости от условий эксплуатации изделий; - типовые технологические процессы и оборудование для диагностики и контроля качества изделий, методы обнаружения дефектов. | Устные и тестовые вопросы, практические задания |
|  | Уметь: - правильно оценивать свойства машиностроительных материалов, анализируя условия изготовления изделия, срок и специфику его эксплуатации; - определять механические свойства при статических и динамических испытаниях, оценивать технологические и эксплуатационные свойства материалов; - анализировать результаты этих испытаний и выбирать материалы в соответствии с требуемыми характеристиками; - организовывать диагностику и контроль технического состояния изделий и их составных частей с использованием требуемого оборудования, приспособлений и инструментов. |  |
|  | Практический опыт работы с приборами для определения свойств материалов, металлографическими микроскопами. |  |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ» (далее Положение) в рамках изучения дисциплины «Материаловедение» предполагает тестирование, выполнение разноуровневых заданий.

Шкала оценивания РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЯ № 1-3 Приложение 1

| Оценка выполнения заданий | Критерий оценки |
| --- | --- |
| 1 балл за правильный ответ на вопросы с 1-10 | Полный правильный ответ оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов |
| 10 баллов |  |

Оценка результатов освоения тем самостоятельной работы студентов производится на лабораторных занятиях в соответствии с учебным планом в соответствии со следующими критериями.

Критерии оценивания выполнения по осваиваемой дисциплине

самостоятельной работы студента (устные вопросы)

| Оценка в баллах | Требования к знаниям |
| --- | --- |
| 3-5 | Семестровый план самостоятельной работы выполнен – выставляется студенту, если он усвоил программный материал, четко и логически стройно излагает, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с, вопросами и другими видами применения знаний, правильно обосновывает принятое решение. При этом баллы (оценка) текущего контроля самостоятельной работы распределяются пропорционально качеству выполнения плана и усвоения учебного материала. |
| 0-2 | Семестровый план самостоятельной работы не выполнен – выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания |

Если по итогам промежуточных аттестаций (на зачетной неделе), набранное студентом суммарное количество баллов по дисциплине менее 20, то студент не аттестуется по данной дисциплине.

Допускается присвоение студенту дополнительных баллов «бонусов» за общую активность при изучении курса, поведение, выступление на конференции и пр.

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для студентов (в соответствии с Положением)

| п/п | Наименование занятий | Итоговая аттестация (Экзамен) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Посещение занятий студентом | 10 |
| 2 | Рейтинг-контроль 1 | 10 |
| 3 | Рейтинг-контроль 2 | 10 |
| 4 | Рейтинг-контроль 3 | 10 |
| 5 | Выполнение лабораторных работ | 10 |
| 6 | Выполнение семестрового плана самостоятельной работы | 5 |
| 7 | Дополнительные баллы (бонусы) | 5 |
| 8 | Экзамен | 40 |

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (Экзамен) проводится в соответствиеи с графиком установленных экзаменов. Допуск к экзамену осуществляется по итогам текущего рейтинг-контроля.

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине (части дисциплины, читаемой в течение одного семестра), закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменам по следующей шкале

| Оценка В баллах | Обоснование | Уровень сформированности компетенций |
| --- | --- | --- |
| 91 -100 «Отлично» | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному | Высокий уровень |
| 74-90 «Хорошо» | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками | Продвинутый уровень |
| 61-73 «Удовлетворительно» | Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки | Пороговый уровень |
| Менее 60 «Неудовлетворительно» | Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки | Компетенции не сформированы |

Приложение 1

Рейтинг-контроль 1

(примерный тест)

- Для гранецентрированной кубической решетки координационное число:

а) К12;		б) К8;			в) Г12;		г) К6;

- Для гранецентрированной решетки число атомов (базис), принадлежащих одной кристаллической решетке, равно…

а) 1;			б) 2;			в) 4;			г) 6;

- На рисунке показана схема измерения твердости по методу:

|  | а) Виккерса, б) Бринелля, в) Роквелла, г) Шора; |
| --- | --- |

- К точечным дефектам относят…

а) вакансии;				б) краевые дислокации;

в) границы раздела;			г) винтовые дислокации;

- К линейным дефектам относят…

а) вакансии;				б) дислокационные атомы;

в) границы раздела;			г) дислокации;

- В центре кристаллического слитка при нормальных условиях охлаждения образуются:

а) столбчатые кристаллы;		б) мелкозернистые кристаллы;

в) кристаллы различной формы;	г) равноосные кристаллы;

- На шлифованных образцах видны …

а) поры;			б) риски;

в) зерна;			г) неметаллические включения.

- Метод ____________ относится к группе методов измерения твердости царапанием.

а) Бринелля; 	б) Польди; 	в) Мооса;	г) Шора.

- Упрочнение металла в процессе пластической деформации называется …

а) деструкцией;	б) наклепом;	в) плакированием;	г) диффузией.

- Образование равноосных зерен из деформированных кристаллов наблюдается при…

а) полигонизации; 		 б) возврате;

в) закалке;			г) рекристаллизации;

Рейтинг-контроль 2

(примерный тест)

- Аустенит – это…

а) твердый раствор внедрения в альфа-железе;

б) химическое соединение железа с углеродом;

в) твердый раствор внедрения в гамма-железе;

г) однородная механическая смесь феррита и цементита;

- Структура, представляющая собой смесь феррита и цементита, называется…

а) аустенитом;	б) перлитом; 	в) мартенситом;	г) ледебуритом.

- Представленная микроструктура стали является …

|  | а) пластинчатым перлитом; б) ферритом; в) зернистым перлитом; г) аустенитом; |
| --- | --- |

- Такую микроструктура имеет сталь

|  | а) У12; б) У8; в) 45, г) 60; |
| --- | --- |

- В белом чугуне углерод содержится в виде …

а) пластинчатого графита;			б) цементита;

в) хлопьевидного графита;		г) шаровидного графита;

- Такую микроструктуру имеет

|  | а) серый чугун; б) белый чугун; в) высокопрочный чугун, г) ковкий чугун; |
| --- | --- |

- Сплав марки ВЧ60 представляет собой…

а) высокопрочный чугун с минимальным значением предела прочности при растяжении 600 МПа;

б) высокопрочный чугун с минимальным относительным удлинением 60%;

в) высокопрочный чугун с содержанием углерода 6,0%;

г) сталь углеродистую, содержащую 0,6% углерода;

- Структура стали У9 после неполного отжига…

а) феррит + перлит;	б) цементит + перлит;

в) бейнит;	г) мартенсит;

- Структура стали 45 после полной закалки…

а) феррит + перлит;	б) мартенсит + феррит; 	в) бейнит;

г) мартенсит + небольшое количество остаточного аустенита;

- Для _________ обычно после закалки назначают высокий отпуск.

а) цементованных изделий;

б) рессор и пружин;

в) мерительных инструментов и подшипников;

г) валов и осей, испытывающих высокие статические и динамические нагрузки.

Рейтинг-контроль 3

(примерный тест)

- Марка инструментальной легированной стали состава 0,5% C, 0,8% Cr, 1,4%Ni, 0,8% Мо – это…

а) 5ХНМ;		б) 05ХНМ;		в) 5ХН;	г) 05ХМ

- Сплав марки БрА5 – это…

а) быстрорежущая сталь, содержащая 5% вольфрама;

б) высококачественная сталь, легированная неодимом и бором;

в) алюминиевый сплав, содержащий 5% бериллия;

г) алюминиевая бронза, содержащая 5% алюминия;

- Силуминами называются сплавы алюминия с…

а) магнием;	б) кремнием;	в) железом;	г) медью;

- Подшипниковый сплав на основе олова или свинца называется …

а) бронзой;				б) силумином;

в) латунью;				г) баббитом;

- ВТ14 – это …

а) высокопрочный  титановый сплав;

б) сталь, легированная вольфрамом и титаном;

в) титановый сплав, легированный ванадием;

г) латунь, содержащая 14% титана;

- Сплав Б83 – это…

а) деформируемый сплав на основе меди;

б) баббит на основе олова, содержащий около 83% меди и сурьмы;

в) бронза, содержащая 83% олова;

г) баббит на основе олова, содержащий около 83% Sn;

- Основными преимуществами титановых сплавов являются…

а) высокая удельная прочность и коррозионная стойкость;

б) высокие жаростойкость и износостойкость;

в) высокая пластичность и хорошая обрабатываемость резанием;

г) высокая прочность и ударная вязкость;

- Материалами для изоляции токопроводящих частей являются…

а) проводники;	б) магнитные;	в) диэлектрики;	г) полупроводники;

- Полимеры, необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций, называют…

а) термореактивными;		б) сшитыми;

в) термопластичными;		г) кристаллическими;

- Одним из недостатков пластмасс является (-ются)

а) плохие диэлектрические свойства;

б) низкая удельная прочность;

в) плохая технологичность, сложность переработки в изделие;

г) ползучесть;

| 4. ИТОГОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Контролируе-мые разделы (темы) | Тестовые задания | Код контроли-руемой компетенции |
| 1 | Введение. Классификация материалов. Кристалличес-кое строение металлов. | 1. Типичным представителем черных металлов является… Впишите слово 2. Характеристика кристаллической решетки, определяющая число частиц (атомов, молекул или ионов), находящихся на наименьшем равном расстоянии от данной частицы, называется .... а) периодом решетки; б) координационным числом; в) плотностью упаковки; г) коэффициентом компактности. 3. Краевые и винтовые дислокации являются … дефектами. Впишите слово. | ОК 1 |
| 2 | Критерии оценки материалов. | 1. Имеющиеся надписи на окуляре микроскопа обозначают… Впишите слово 2. При металлографическом исследовании структуры на полированных образцах видны ... (Возможны несколько вариантов ответа) а) поры; б) риски; в) зерна; г) неметаллические включения. 3. На рисунке показана схема измерения твердости по методу… а) Виккерса, б) Бринелля, в) Роквелла, г) Шора. 4. Для определения твердости мелких деталей, тонких покрытий, отдельных структурных составляющих сплавов необходимо применять: а) метод Роквелла шкала А; б) метод микротвердости; в) метод Шора; г) метод Роквелла шкала С. 5. Блестящая поверхность излома является отличительной особенностью …. излома. а) хрупкого; б) вязкого; в) смешанного; г) усталостного. | ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 4.1. ПК 6.2 |
| 3 | Пластическая деформация и рекристаллиза-ция металлов. | 1. Деформация, которая исчезает после снятия нагрузки, называется … деформацией. Впишите слово 2. Обработка давлением выше температуры рекристаллизации называется … обработкой давлением. Впишите слово | ОК 1 ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 4.1. ПК 6.2 |
| 4 | Основы теории сплавов. | 1. …. – это однородная часть системы, отделенная от других частей системы поверхностью раздела, при переходе через которую свойства изменяются скачкообразно. Впишите слово 2. При каком виде превращения жидкость реагирует с ранее выпавшими кристаллами и образуется новый вид кристаллов? а) эвтектоидном; б) мартенситном; в) перитектическом; г) эвтектическом. | ОК 1 ПК 6.2 |
| 5 | Металлы и сплавы. | 1. При каком виде термической обработки стальных заготовок и деталей машин увеличивается прочность, но резко снижается пластичность? … 2. Сплав Р6М5 представляет собой ... а) конструкционную сталь, содержащую около 6 % углерода и около 5 % молибдена; б) конструкционную сталь, содержащую около 0,6 % углерода и около 5 % марганца; в) быстрорежущую сталь, содержащую около 6% вольфрама и около 5 % молибдена; г) инструментальную сталь, содержащую около 0,6 % углерода и около 5% молибдена. 3. Напишите марку сплава, который представляет собой шарикоподшипниковую сталь, содержащую около 1% углерода и около 0,9% хрома… 4. Можно ли ковать ковкий чугун? … 5. Сплав марки … представляет собой высокопрочный чугун с минимальным значением предела прочности при растяжении 600 МПа. Впишите марку 6. Назовите основной легирующий элемент латуней... 7. Основные характеристики алюминия – это __________. а) высокая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость; б) малая плотность, низкая теплопроводность, низкая коррозионная стойкость; в) малая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость; г) малая плотность, высокая теплопроводность, низкая коррозионная стойкость. 8. Сплав марки БрОФ2-0,25 – это ___________. а) оловянная бронза, обрабатываемая давлением, со средним содержанием олова 2% и фосфора 0,25%; б) оловянная бронза, обрабатываемая давлением, со средним содержанием олова 2% и вольфрама 0,25%; в) литейная бронза со средним содержанием олова 2% и фосфора 0,25%; г) легированная сталь со средним содержанием олова 2% и ванадия 0,25%. 9. Титановые сплавы применяют для изготовления ... а) строительных конструкций; б) подшипники качения; в) обшивка самолетов, морских судов; г) пружин. | ОК 1 ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 4.1. ПК 6.2 |
| 6 | Неметалличес-кие и компози-ционные материалы. | 1. Как называются компоненты, равномерно распределенные в матрице композиционного материала? а) армирующими наполнителями или упрочнителями; б) легирующими компонентами; в) шлакообразующими веществами; г) окислителями. 2. В зависимости от формы наполнителя композиты делят на дисперсно-упрочненные, … и слоистые. 3. Как называются полимеры, необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций, называют… а) термореактивными; б) сшитыми; в) термопластичными; г) кристаллическими. 4. Объекты с размером 1–10 нм в последнее время называют … 5. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать ... а) пенопласт; б) гетинакс; в) текстолит; г) полистирол. | ОК 1 ПК 4.1 ПК 6.2 |
| 7 | Методы дефектоскопии и способы исправления дефектов. | 1.Процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого называется…. 2. Различают следующие методы выявления поверхностных дефектов … а) капиллярный контроль; б) магнитный контроль; в) радиационный контроль; г) звуковой и ультразвуковой контроль. 3. Для восстановления изношенных участков детали, заварки трещин можно применить … а) сварку; б) пропитку различными составами; в) металлизацию, г) механическую заделку; д) термическую обработку. | ОК 1, ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 4.1. |

КЛЮЧИ К ТЕСТУ

| 1 | 1. железо. 2. б) координационным числом. 3. линейными. |
| --- | --- |
| 2 | 1. увеличение. 2. а) поры, г) неметаллические включения. 3. а) Виккерса. 4. б) метод микротвердости; 5. а) хрупкого. |
| 3 | 1. упругой. 2 .горячей. |
| 4 | 1. Фаза. 2 в) перитектическом. |
| 5 | 1. При закалке. 2. в) быстрорежущую сталь, содержащую около 6% вольфрама и около 5 % молибден. 3. ШХ9. 4. Нет. 5. ВЧ60. 6. Цинк. 7. в) малая плотность, высокая теплопроводность, высокая коррозионная стойкость; 8. а) оловянная бронза, обрабатываемая давлением, со средним содержанием олова 2% и фосфора 0,25%; 9. в) обшивка самолетов, морских судов. |
| 6 | 1. а) армирующими наполнителями или упрочнителями. 2. волокнистые. 3. а) термореактивными. 4. наночастицами. 5. а) пенопласт. |
| 7 | 1. Сварка. 2. а) капиллярный контроль; б) магнитный контроль. 3. а) сварку; в) металлизацию; г) механическую заделку. |

5. Вопросы к экзамену.

- Значение, цель и задачи курса «Материаловедение». Классификация материалов.

- Кристаллическое строение металлов. Дефекты кристаллов и их влияние на свойства.

- Микроструктурный анализ.

- Макроструктурный анализ. Методы обнаружения поверхностных и внутренних дефектов.

- Механические свойства. Определение ударной вязкости металлов и сплавов.

- Методы измерения твердости: методы Бринелля, Роквелла, Виккерса, микротвердость, Польди, Шора, Мооса.

- Рентгеноструктурное исследование металлов.

- Влияние наклепа на свойства металлов. Использование наклепа в машиностроении.

- Влияние температуры на структуру и свойства деформированного металла.

- Законы кристаллизации металлов. Управление размером зерна. Строение кристаллического слитка.

- Виды сплавов. Правило фаз. Диаграммы состояния двойных сплавов. Связь между типом диаграммы состояния двойных сплавов и свойствами сплавов.

- Железо и его сплавы. Полиморфизм железа. Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом.

- Углеродистые стали. Влияние химического состава на структуру и свойства стали. Влияние примесей на свойства сталей. Классификация и маркировка углеродистых сталей.

- Чугуны. Белые, серые, высокопрочные и ковкие чугуны. Влияние примесей на свойства чугунов. Применение чугунов в машиностроении.

- Фазовые превращения в сталях при нагреве и охлаждении: аустенизация, перлитное и мартенситное превращения, превращение при отпуске.

- Виды термической обработки. Отжиг стали и его влияние на структуру и свойства. Закалка углеродистых сталей. Отпуск сталей.

- Химико-термическая обработка стали, основные закономерности и область применения: цементация, азотирование, цианирование, нитроцементация, силицирование, борирование, хромирование и алитирование.

- Основы легирования стали. Влияние легирующих элементов на структуру и свойства стали.

- Классификация и маркировка легированных сталей. Конструкционные и инструментальные легированные стали. Стали и сплавы с особыми свойствами.

- Медь, ее свойства и область применения. Медно-никелевые сплавы. Бронзы. Латуни. Применение медных сплавов.

- Алюминий, его свойства и область применения. Литейные и деформируемые алюминиевые сплавы. Дюралюмины и их термообработка. Применение алюминиевых сплавов.

- Титан, его свойства и область применения. Титановые сплавы: классификация, свойства и область применения.

- Магний, его свойства и область применения. Магниевых сплавы: классификация, свойства и область применения.

- Цинковые сплавы. Классификация, свойства, область применения.

- Свинец, олово и сплавы на их основе. Виды сплавов, свойства, область применения.

- Композиционные материалы: общая характеристика и классификация. Строение, свойства и применение композиционных материалов.

- Композиционные материалы на неметаллической основе. Композиционные материалы на металлической основе.

- Особенности строения и свойства полимерных материалов. Пластмассы, их особенности и области применения в качестве конструкционного материала.

- Керамические материалы. Керамические композиционные материалы.

- Резины. Классификация, получение, область применения.

- Наноматериалы. Влияние строения на свойства наноматериалов.

- Металлические порошковые материалы.

- Металлические пористые материалы.

- Классификация материалов по способам проводить электрический ток.

- Классификация проводниковых материалов.

- Классификация материалов по магнитным свойствам.

- Классификация ферромагнитных материалов.

- Выбор материалов при подготовке производства.

- Дефектоскопия. Методы дефектоскопии.

- Способы получения заготовок и изделий из различных материалов.

- Способы исправления дефектов.

Кроме вышеуказанных вопросов каждому студенту выдается задание:

РАСШИФРОВАТЬ УГЛЕРОДИСТЫЕ И ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ, ЧУГУНЫ, ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ:

- 12Х2Н4А, А20, КЧ30-6, ЛО59-1;

- У10А, 08Х13, ЛЦ40С, ВЧ 60;

- Ст3кп, СЧ10, БрА9Мц2Л, Х;

- КЧ55-4, 40ХФА, АМц, ВТ20;

- 38ХМ, ВЧ45, АМг4, ОТ4;

- 30ХГСН2А, Р6М5, МА2, БрА7;

- 70С3А, СЧ35, БрБ2, У7;

- ШХ15СГ, АМг6, БрО10Ф1; Ст4пс;

- 15Х25Т, МЛ3, БрОФ7-0,2; Д16;

- А12, КЧ60-3, БрС30, ШХ9.

Примечание – Приложение №1 ФОМ.

Комплект тестовых заданий по каждой дисциплине должен соответствовать тематическому плану дисциплины и включать тестовые задания по каждой теме дисциплины